塔城地区建筑材料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）
1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销合格产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

烧结普通砖：从样品堆垛中随机抽取同一批次样品26块，平均分为2份（每份13块），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

烧结多孔砖：从样品堆垛中随机抽取同一批次样品30块，平均分为2份（每份15块），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

混凝土路面砖：从样品堆垛中随机抽取同一批次样品36块，平均分为2份（每份18块），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

混凝土实心砖：从样品堆垛中随机抽取宽高比H/B≥0.6或H/B＜0.6（L≥190 mm）的样品数量26块，平均分为两份（每份13块）；宽高比H/B＜0.6（L＜190 mm）的样品数量不得少于40块，平均分为两份（每份20块），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

蒸压加气混凝土砌块：从样品堆垛中随机抽取同一批次样品16块，每块在现场裁切成尺寸为3个100 mm×100 mm×100 mm的检验样品1组并标注发泡方向，共48块检验样品，平均分为2份（每份24块），分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

绝热用模塑/挤塑聚苯乙烯泡沫塑料：随机抽取1块，裁切出2份，每份尺寸约为（1200×600×100）mm，分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

防水卷材（弹性体/塑性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材）：随机抽取1卷，裁切成2份，分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

建设用砂：在堆料上取样，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份约15 kg作为检验样品，重复此操作抽取备用样品，分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

建设用卵石、碎石：在堆料上取样，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份，抽取时，应在堆料的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得，根据最大粒径，按照GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石中表11规定抽取最少试样质量的3倍，组成一组作为检验样品，重复此操作抽取备用样品。分别标记为1号和2号，其中1号作为检验样品，2号作为备用样品。

GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石 表11  颗粒级配试验所需最少试样质量

	最大粒径/mm
	9.5
	16.0
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5
	63.0
	≥75.0

	最少试样质量/kg
	1.9
	3.2
	3.8
	5.0
	6.3
	7.5
	12.6
	16.0


注：上述所有产品备份样品封存于被抽检单位，并要求抽检单位按规定保管。
2.检验依据

表1  烧结普通砖
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	强度等级
	GB/T 5101-2017

GB/T 2542-2012


表2  烧结多孔砖
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	强度等级
	GB/T 13544-2011

GB/T 2542-2012

	2
	密度等级
	GB/T 2542-2012


表3  混凝土路面砖

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压强度（抗折强度）
	GB/T 28635-2012

	2
	吸水率
	GB/T 28635-2012


表4  混凝土实心砖

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压强度
	GB/T 21144-2023

GB/T 4111-2013


表5  蒸压加气混凝土砌块

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压强度
	GB/T 11968-2020

GB/T 11969-2020

	2
	干密度
	GB/T 11969-2020


表6  绝热用模塑/挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 8813-2020

GB/T 10801.2-2018

GB/T 8813-2008

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.1-2021

GB/T 10801.2-2018

GB/T 8811-2008


表7  防水卷材

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸性能
	GB/T 18242-2025

GB/T 328.8-2007

GB 18967-2009

	2
	不透水性
	GB/T 18242-2025

GB 18967-2009

GB/T 328.10-2007


表8  建设用砂

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	颗粒级配
	GB/T 14684-2022


表9  建设用卵石、碎石

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	颗粒级配
	GB/T 14685-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5101-2017 烧结普通砖

GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 28635-2012 混凝土路面砖

GB/T 21144-2023 混凝土实心砖

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 18242-2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材

GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材

GB/T 14684-2022 建设用砂

GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.附则

本细则代替《塔城地区建筑材料产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》
