
2026年塔城地区建筑保温材料产品质量监督抽查实施

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品尺寸和数量见表1。
表1  建筑保温材料抽取样品尺寸和数量

	序号
	产品名称
	燃烧性能等级
	每批次抽样样品尺寸
	每批次抽样样品数量

	1
	模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2（D）级
	长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	2
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2（D）级
	长度不小于900mm，宽度不小于500mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	3 
	柔性泡沫橡塑绝热制品（板、管）
	B1级
	板状制品：长度不小于2000mm，宽度不小于1000mm。
	抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

	
	
	B1级
	管状制品：长度不小于1800mm，内径不小于25mm。
	抽取样品不少于160 m，其中至少80 m作为检验样品，80 m作为备用样品，另抽取同一配方、同一工艺、同期生产的相同密度板状产品2m2，其中1m2作为检验样品、1m2作为备用样品。

	4
	硬质聚氨酯泡沫塑料（板）
	B1级或B2（D）级
	长度不小于900mm，宽度不小于500mm。
	抽取样品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。

	5
	岩棉板
	A（A1）级
	长度不小于1000mm，宽度不小于400mm。
	抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	
	A（A2）级
	
	抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	6
	建筑绝热用玻璃棉制品（板、毡）
	A（A1）级
	长度不小于1000mm，宽度不小于400mm。
	抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	
	A（A2）级或B1级
	
	抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	7
	纳米孔气凝胶复合绝热毡
	A（A2）级或B1级
	长度不小于3000mm，宽度不小于300mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	8
	泡沫玻璃绝热制品（板）
	A（A1）级
	长度不小于500mm，宽度不小于400mm。
	抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	9
	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
	A（A2）级、B1级或B2（D）级
	长度不小于600mm，宽度不小于300mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级
	
	抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。

	10
	金属面绝热夹芯板
	A（A2）级、

B1级或B2级
	长度为3700mm，宽度不小于950mm。
	抽取样品不少于16块，其中至少8块作为检验样品，8块作为备用样品。

	11
	保温装饰复合板
	保温材料燃烧性能等级为A（A1）级
	长度不小于600mm，宽度不小于600mm。
	抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。

	
	
	保温材料燃烧性能等级为A（A2）级、B1级
	
	抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	12
	真空绝热板
	A（A2）级
	长度不小于600mm，宽度不小于400mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。


2 检验依据

表2 外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10801.1—2025
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	2
	表观密度
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10801.1—2025
GB/T 6343—2009

	3
	垂直于板面方向的抗拉强度
	GB/T 29906—2013

	4
	吸水率（体积分数）
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10801.1—2025
GB/T 8810—2005

	5
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表3-1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.1—2021）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.1—2021
GB/T 8813—2020

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1—2021
GB/T 6343—2009

	3
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1—2021

GB/T 8810—2005

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表3-2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.1—2025）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩性能
	GB/T 10801.1—2025
GB/T 8813—2020

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1—2025

GB/T 6343—2009

	3
	导热系数平均温度（25±2）℃
	GB/T 10801.1—2025
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1—2025
GB/T 8810—2005

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	6
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表4 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度
	JC/T 2441—2018
GB/T 6343—2009

	2
	压缩强度
	GB/T 8813—2020

	3
	垂直于表面抗拉强度
	JC/T 2441—2018
GB/T 30804—2014

	4
	导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294—2008 

GB/T 10295—2008

	5
	体积吸水率
	GB/T 8810—2005

	6
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009

	7
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表5 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数（25℃）
	GB/T 10294—2008 

GB/T 10295—2008

	2
	压缩强度
	GB/T 30595—2024

GB/T 8813—2020

	3
	垂直于板面方向的抗拉强度
	GB/T 30595—2024

	4
	吸水率（V/V）
	GB/T 30595—2024

GB/T 8810—2005

	5
	氧指数
	GB/T 2406.2—2009

	6
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

	7
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021

	注：楼地面保温系统用XPS板和屋面保温系统用XPS板不测垂直于板面方向的抗拉强度和氧指数项目。


表6-1 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.2—2018）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.2—2018
GB/T 8813—2008

	2
	吸水率，浸水96h
	GB/T 10801.2—2018

GB/T 8810—2005

	3
	绝热

性能
	导热系数
	平均温度10℃
	GB/T 10801.2—2018

GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	
	
	
	平均温度25℃
	

	
	
	热阻（厚度25mm时）
	平均温度10℃
	

	
	
	
	平均温度25℃
	

	4
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009 

	5
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表6-2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（执行GB/T 10801.2—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 10801.2—2025
GB/T 8813—2020

	2
	吸水率，浸水96h
	GB/T 10801.2—2025
GB/T 8810—2005

	3
	绝热

性能
	导热系数
	平均温度10℃
	GB/T 10801.2—2025
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	
	
	
	平均温度25℃
	

	
	
	热阻（厚度25mm时）
	平均温度10℃
	

	
	
	
	平均温度25℃
	

	4
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 11785—2005
GB/T 11785—2026 

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009 

	5
	六溴环十二烷限值
	GB/T 41077—2021


表7 柔性泡沫橡塑绝热制品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度
	GB/T 17794—2021
GB/T 6343—2009

	2
	导热系数
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	3
	真空体积吸水率
	GB/T 17794—2021

	4
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007

GB/T 8626—2026

	5
	TVOC释放量
	GB/T 17794—2021

GB/T 29899—2024

	注：TVOC释放量项目适用于室内且有环境要求时。


表8-1 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（执行GB/T 21558—2008）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	芯密度
	GB/T 21558—2008
GB/T 6343—1995

	2
	压缩强度或形变10%压缩应力
	GB/T 21558—2008
GB/T 8813—1988

	3
	导热系数（初期导热系数、平均温度23℃、28d）
	GB/T 21558—2008
GB/T 10294—1988
GB/T 10295—1988

	4
	尺寸稳定性（高温尺寸稳定性）
	GB/T 21558—2008
GB/T 8811—1988

	5
	吸水率
	GB/T 21558—2008
GB/T 8810—2005

	6
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表8-2 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（执行GB/T 21558—2025）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观芯密度
	GB/T 21558—2025
GB/T 6343—2009

	2
	压缩性能
	GB/T 21558—2025
GB/T 8813—2020

	3
	初期导热系数（平均温度23℃）
	GB/T 21558—2025
GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	4
	尺寸稳定性

（高温70℃/48h 长/宽/厚）
	GB/T 21558—2025
GB/T 8811—2008

	5
	吸水率（体积分数）
	GB/T 21558—2025
GB/T 8810—2005

	6
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009


表9 外墙用硬泡聚氨酯板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硬泡聚氨酯芯材密度
	GB/T 6343—2009

	2
	硬泡聚氨酯芯材尺寸稳定性
	JG/T 420—2013
GB/T 8811—2008

	3
	硬泡聚氨酯芯材导热系数

（平均温度23℃）
	JG/T 420—2013
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度
	GB 50404—2017

	5
	硬泡聚氨酯板吸水率（体积分数）
	GB/T 8810—2005

	6
	硬泡聚氨酯板燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026
GB/T 2406.2—2009

	注：硬泡聚氨酯板燃烧性能等级项目中氧指数取芯材进行试验。


表10 建筑用岩棉板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 5480—2017

	2
	酸度系数
	GB/T 5480—2017

	3
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	4
	质量吸湿率
	GB/T 5480—2017

	5
	憎水率
	GB/T 10299—2011

	6
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010
GB/T 5464—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026

	7
	短期吸水量
	 GB/T 30805—2024

	8
	压缩强度
	GB/T 19686—2015

GB/T 13480—2014

	9
	水萃取液pH值
	GB/T 19686—2015

	10
	甲醛释放量
	GB/T 32379—2015 

	11
	点载荷
	GB/T 19686—2015

GB/T 30802—2014

	注：1.钢结构和内保温用岩棉板制品不测短期吸水量项目；

2.屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测压缩强度项目；

3.屋面和地板用制品、内保温制品不测水萃取液pH值项目；

4.屋面和地板用、幕墙用、钢结构用岩棉板制品不测甲醛释放量项目；

5.屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测点载荷项目。


表11 建筑外墙外保温用岩棉板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 5480—2017

	2
	酸度系数
	GB/T 5480—2017

	3
	质量吸湿率
	GB/T 5480—2017

	4
	憎水率
	GB/T 10299—2011

	5
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	6
	压缩强度
	GB/T 25975—2018

GB/T 13480—2014

	7
	垂直于表面的抗拉强度
	GB/T 25975—2018

GB/T 30804—2014

	8
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026


表12 建筑绝热用玻璃棉制品

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 17795—2019
GB/T 5480—2017

	2
	含水率
	GB/T 17795—2019
GB/T 20313—2006

	3
	质量吸湿率
	GB/T 5480—2017

	4
	导热系数及热阻
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	5
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007

GB/T 8626—2026

	6
	甲醛释放量
	GB/T 32379—2015

	7
	TVOC释放量
	GB/T 17795—2019

GB/T 29899—2024

	注：幕墙用和钢结构用玻璃棉制品不测甲醛释放量和TVOC释放量项目。


表13 纳米孔气凝胶复合绝热毡

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 34336—2017
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 8626—2007

GB/T 8626—2026

	3
	振动质量损失率
	GB/T 34336—2017

	4
	体积密度
	GB/T 34336—2017

	5
	抗拉强度
	GB/T 17911—2006


表14 泡沫玻璃绝热制品（板）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 5486—2008

	2
	导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	3
	抗压强度
	JC/T 647—2014

	4
	垂直于板面方向的抗拉强度
	JC/T 647—2014
GB/T 29906—2013

	5
	吸水量
	JC/T 647—2014

	6
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026


表15 泡沫玻璃板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	JC/T 647—2014
GB/T 5486—2008

	2
	导热系数（25℃）
	JC/T 647—2014
GB/T 10294—2008

GB/T 10295—2008

	3
	抗压强度
	JC/T 647—2014

	4
	垂直于板面方向的抗拉强度
	JC/T 647—2014

GB/T 29906—2013

	5
	吸水量（部分浸入，24h）
	JC/T 647—2014

	6
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026


表16 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	JG/T 536—2017

GB/T 6343—2009
GB/T 5486—2008

	2
	导热系数
	JG/T 536—2017

GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	3
	垂直于板面方向的抗拉强度
	JG/T 536—2017

	4
	抗压强度/压缩强度
	JG/T 536—2017

GB/T 5486—2008

GB/T 8813—2020

	5
	体积吸水率
	JG/T 536—2017

GB/T 5486—2008

GB/T 8810—2005

	6
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026


表17-1 金属面绝热夹芯板（执行GB/T 23932—2009）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	传热系数
	GB/T 13475—2008

	2
	粘结强度
	GB/T 23932—2009

	3
	剥离性能
	GB/T 23932—2009

	4
	抗弯承载力
	GB/T 23932—2009

	5
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009


表17-2 金属面绝热夹芯板（执行GB/T 23932—2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	传热系数
	GB/T 13475—2008

	2
	粘结强度
	GB/T 23932—2025

	3
	剥离性能
	GB/T 23932—2025

	4
	抗弯承载力
	GB/T 23932—2025

	5
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026
GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026
GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 2406.2—2009


表18 保温装饰复合板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	单位面积质量
	JG/T 287—2013

	2
	保温材料燃烧性能分级
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 8626—2007
GB/T 8626—2026

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026

	3
	保温材料导热系数
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	4
	泡沫塑料保温材料氧指数
	GB/T 2406.2—2009


表19 建筑用真空绝热板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	JG/T 438—2014

GB/T 10295—2008

	2
	穿刺强度
	JG/T 438—2014
GB/T 10004—2008

	3
	垂直于板面方向的抗拉强度
	JG/T 438—2014

	4
	压缩强度
	JG/T 438—2014
GB/T 8813—2020

	5
	表面吸水量
	JG/T 438—2014

GB/T 5486—2008

	6
	燃烧性能
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026


表20 建筑用（B类）真空绝热板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中心区域导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	2
	穿刺强度
	GB/T 37608—2019
GB/T 10004—2008

	3
	穿刺后导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 37608—2019

GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	4
	垂直于表面抗拉强度
	GB/T 37608—2019
GB/T 30804—2014

	5
	燃烧性能级别
	GB 8624—2012

GB/T 5464—2010

GB/T 5464—2026

GB/T 14402—2007

GB/T 14402—2026

GB/T 20284—2006
GB/T 20284—2026


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10801.1—2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.1—2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2—2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 10801.2—2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

GB/T 17794—2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 17795—2019 建筑绝热用玻璃棉制品

GB/T 19686—2015 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 21558—2008 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 21558—2025 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
GB/T 23932—2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 23932—2025 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 25975—2018 建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 29906—2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 30595—2024 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料
GB/T 34336—2017 纳米孔气凝胶复合绝热制品

GB/T 37608—2019 真空绝热板

GB/T 41077—2021 建筑用绝热制品  六溴环十二烷的限值

JC/T 647—2014 泡沫玻璃绝热制品
JC/T 2441—2018 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
JG/T 287—2013 保温装饰板外墙外保温系统材料

JG/T 420—2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料
JG/T 438—2014 建筑用真空绝热板
JG/T 469—2015 泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求
JG/T 536—2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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